адрес: г. Рязань, р-н Карцево, д. № 5, литера А, офис 4

тел.: (4912) 307-907, 307-908, 24-33-94, 8-960-572-91-11

эл. почта: manager@keramzit.com

сайт: www.keramzit.com

Прайс-лист АО «Керамзит»                       с 08 апреля 2024 г.

| Гравий керамзитовый ГОСТ 32496-2013 |
| --- |
| Наименование | Марка по насыпной плотности, кг/м³ | Насыпная плотность, кг/м³ | Прочность, МПа | Теплопроводность, Вт/м·С | Цена со склада за 1 м³ с НДС, руб. |
| Керамзит фр. 20-40 мм | М200 | 160-250 | 0,5-0,7 | 0,0693 | 1620 |
| Керамзит фр. 10-20 мм | М250 | 160-250 | 0,5-0,7 | 0,071 | 1680 |
| Керамзит фр. 5-10 мм | М250 | 200-250 | 0,5-0,7 | 0,073 | 2700 |
| Керамзит фр. 0-2 мм | М400 | 400-450 | - | 0,091 | 2040 |
| Керамзит фр. 20-40 фасованный в мешках по 0,05 м³ (цена за мешок / цена за м³) | 103,8/2076 |
| Керамзит фр. 10-20 фасованный в мешках по 0,05 м³ (цена за мешок / цена за м³) | 106,8/2136 |
| Керамзит фр. 5-10 фасованный в мешках по 0,05 м³ (цена за мешок / цена за м³) | 162/3240 |
| Керамзит фр. 2-5 фасованный в мешках по 0,05 м³ (цена за мешок / цена за м³) | 210/4200 |
| Керамзит фр. 0-2 фасованный в мешках по 0,05 м³ (цена за мешок / цена за м³) | 124,8/2496 |

Нужная информация: Стоимость доставки керамзита по Рязанской области договорная.

|  | Камень керамзитобетонный стеновой ГОСТ 6133-99 |
| --- | --- |
| Серия | Артикул | Форма и размер | Средняя плот-ность, кг/м³ | Проч-ность | Теплопроводность, Вт/м·С | Моро-зостойкость, циклов | Вес 1 блока, кг /поддона, т | Кол-во на 1 поддоне, шт. | Кол-во в 1м кладки* /в 1м³ материала, шт. | Цена за 1 шт. с НДС, руб. | Стоимость 1м кладки** /1м³ материала, руб. |
| Термо-комфорт® | 1111 | полнотелый 390х190х188 | 700-800 | М25 | 0,19-0,26 | F 50 | 12 /1,1 | 90 | 63 /72 | 103,80 | 6539/7474 |
|  | 1211 | полнотелый 510х249х288 | 800 | М25 | 0,24 | F 50 | 31,6/1,04 | 32 | 24,9 /27,3 | 277,20 | 6902/7566 |
|  | 3511 | паз продольный 390х200х188 | 700-800 | М25 | 0,19-0,26 | F 50 | 12 /1,1 | 90 | 63 /72 | 105,00 | 6615/7560 |
|  | 3611 | паз поперечный 400х190х188 | 700-800 | М25 | 0,19-0,26 | F 50 | 12 /1,1 | 90 | 63 /72 | 105,00 | 6615/7560 |
|  | 2211 | перегородочный 590х120х188 | 700 | М25 | не норм. | не норм. | 10 /0,83 | 80 | 8,3 /75 | 98,10 | 814/7358 |
| Стандарт | 1121 | полнотелый 390х190х188 | 1200-1300 | М25 | 0,42-0,46 | F 50 | 19 /2,0 | 90 | 63 /72 | 90,00 | 5670/6480 |
|  | 2421 | 2-ух пустотный 390х190х188 | 1200 | М25 | 0,3 | F 25 | 17,5/1,61 | 90 | 63 /72 | 78,00 | 4914/5616 |
|  | 1321 | перегородочный 390х90х188 | 1200 | М25 | не норм. | не норм. | 9 /1,45 | 160 | 12,5 /151 | 48,00 | 600/7248 |
| Эконом | 1133 | полнотелый 390х190х188 | 1700 | М50 | 0,8 | F 50 | 25 /2,25 | 90 | 63 /72 | 84,00 | 5292/6048 |
|  | Блок керамзитобетонный теплоизоляционный ТУ 5741-001-05775289-2009 |
| Термо- плюс® | 1140 | полнотелый 390х190х188 | 600 | М15 | 0,147 | не норм. | 9 /0,84 | 90 | 63/72 | 97,80 | 6162/7042 |
|  | 1246 | полнотелый 510х249х288 | 600 | М15 | 0,18 | не норм. | 24/0,8 | 32 | 24,9 /27,3 | 258,00 | 6424/7043 |
|  | 2240 | перегородочный 590х120х188 | 600 | М15 | не норм. | не норм. | 8,6 /0,72 | 80 | 8,3 /75 | 92,40 | 767/6930 |
|  | 1346 | перегородочный 390х90х188 | 600 | М15 | не норм. | не норм. | 4,3 /0,72 | 160 | 12,5 /151 | 49,80 | 623/7520 |

*Для расчета  количества блоков в кладке берется 1 куб.м. стеновых блоков и 1 кв.м. перегородочных блоков.

** В расчете стоимости одного метра кладки указан 1 куб.м. стеновых блоков и 1 кв.м. перегородочных блоков.

Нужная информация: 1. Блоки отпускаются на европоддонах (размером 1200х1000х150) по 1,25 м³. Приобретая блоки, вы также вносите залог в размере 400 руб. за 1 поддон. Залог возвращается при сдаче поддонов в течение 1 месяца.

2. Стоимость доставки манипулятором договорная (зависит от грузоподъемности транспорта) и составляет от 2000 руб./час. Минимальное время заказа манипулятора по городу -2 часа, за город от 3 часов. Стоимость доставки длинномером составляет 6000 руб. по городу, за пределы города: до 40 км – 8000 руб., до 80 км – 10000 руб., до 100 км – 12000 руб., более 100 км – цена договорная. Все цены указаны за доставку в обе стороны.